## Slide 1: COMSOL 在锂离子电池性能表征方面的应用
杨柳，方小辉，赵贝贝，王欣，蒋治亿 江苏天合储能有限公司，江苏 常州
为实现锂电池电芯设计的定向优化及评估析锂风险，如图2所示，本研究使用了 COMSOL 的“电池模块”中的“锂离子电池”物理接口。基于 Doyle 等人1的伪二维（P2D）模型、多孔电极理论及浓溶液理论，构建了固相与液相的电荷守恒、物质守恒以及电荷转移守恒方程，并对其进行了求解。仿真采用了带初始化的瞬态求解器。考虑到计算成本及应用场景的需求，磷酸铁锂（LFP）电池的电芯设计、极片缺陷以及涂覆不同动力学负极材料的案例，分别通过一维、二维和三维模型进行模拟。
Dolye M, et. al., J Electrochem Soc, 1996, 143(6): 1890-1903.
Wang Q K, et. al., Chem Eng J, 2021, 424(15): 130308.
Schoo A, et. al., Batteries, 2023, 9(2): 111.
针对锂电池极片缺陷影响、不同活性材料电化学性能表征及电极结构参数优化等情景进行了仿真探究。结果表明，COMSOL 在锂离子电池电化学性能表征、析锂安全风险评估以及极片结构优化等方面有重要的应用潜能，可加速电池产品研发迭代。
锂离子电池因其高能量密度、高功率密度和高能量效率，在储能和电动汽车领域得到广泛应用。然而，锂电池的性能和安全性受到电-化-力-热等多场耦合效应的影响，这使得电池的优化设计具有一定的挑战性。当前的研究主要聚焦于优化电芯结构设计参数，例如集流体的尺寸、极耳的位置和尺寸等，通常在固定的放电时间内，目标是最大化比能量或比功率。然而，关于多孔电极的孔隙率和厚度的优化研究相对较少，这一方面对提升电池性能有潜在的改进空间。
在实际生产中，锂电池容易出现如褶皱和掉料等制造缺陷，这些缺陷不仅会降低电池性能，还可能触发析锂，从而带来安全隐患。因此，研究这些缺陷对电池性能的影响机制，对于制定有效的缺陷控制策略至关重要。特别是在商用卷绕电芯中，内圈的正极片会包裹负极片（即“正包负”），这会导致正极余量的Li+引发负极过充，并可能触发析锂，进一步恶化电化学性能。通过 COMSOL Multiphysics® 的仿真分析，可以在理论上探讨在集流体两侧涂覆不同动力学的负极材料是否能够有效改善电芯的性能。
研究背景
方法
图 1. 文献中利用 COMSOL 进行电芯结构设计及析锂风险评估的案例。
为了优化 LFP 多孔电极的孔隙率和厚度设计，实现比能量和比功率的最大化，本研究基于 COMSOL 锂电池接口模拟了290多组设计实验，并使用 Python 开发了机器学习代理模型——NSGA II 的双目标优化框架，能够在1分钟内生成500组 Pareto 解，节省了97%以上的时间成本。为探究不同极片缺陷的影响机制，研究在 COMSOL 中设置了由不同缺陷触发的边界条件和计算域属性。仿真结果表明，相比于贴胶和气泡缺陷，刮料缺陷在负极电势上表现出更高的析锂风险。此外，利用 COMSOL 验证了在集流体两侧涂覆不同动力学负极材料对电池性能的影响。结果显示，通过在电极远离“正包负”侧涂覆动力学更好的材料，可以有效改变电极的电势及电流分布，从而降低 R 角处的析锂风险。
结果
图 2. 本工作采用的 P2D 模型原理图及仿真结果展示。
参考文献